# 

**CREATION 40 ZEN** to akustyczna i dekoracyjna podłoga z wielowarstwowego PVC wzmocnionego welonem z włókna szklanego, dostępna w formacie płytek i desek, z 4 fazowanymi krawędziami.

Posiada antystatyczną grupę ścieralności T i właściwości antypoślizgowe R10.

Całkowita grubość wynosi 3,60 mm, a produkt ma przezroczystą warstwę ścieralną o grubości 0,40 mm.

Pianka o wysokiej gęstości zapewnia dobrą odporność na wgniecenia na poziomie 0,12 mm (średnia wartość) i wysoki poziom izolacji akustycznej (-20 dB)

Korzysta z usieciowanej poliuretanowej obróbki powierzchni (ProtecshieldTM), ułatwiającej konserwację i zapobiegającej mikrozarysowaniom.

CREATION 40 ZEN posiada europejską klasę (mieszkaniową / komercyjną) 23/32 zgodnie z EN-ISO 10874 i posiada klasę Bfl-s1 dla emisji dymu zgodnie z EN 13501-1.

CREATION 40 ZEN jest produktem układanym bez kleju, z użyciem lepiszcza.

Umożliwia m.in. montaż na podłożu zanieczyszczonym azbestem i jest usuwalny

CREATION 40 ZEN jest wykonany z plastyfikatorów niezawierających ftalanów. W 100% nadaje się do recyklingu i jest w 100% zgodny z rozporządzeniem REACH. Wskaźnik emisji związków organicznych wynosi < 10 µg/m3 (TVOC <28 dni - ISO 16000-6).

CREATION 40 ZEN jest produkowany we Francji